目  次

ICS 55.040

CCS A 80

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T  XXXXX —2022

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX -XX实施

中华人民共和国商务部   发布

电子商务物流绿色包装技术和管理规范

Technology and management specification for green package of electronic commerce logistics （征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 管理要求	4

参考文献	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国商务部归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件为首次发布。

- 电子商务物流绿色包装技术和管理规范

- 范围

本文件规定了电子商务物流绿色包装的技术要求和管理要求。

本文件适用于电子商务企业、电子商务物流企业、包装生产企业和商品生产企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4892  硬质直方体运输包装尺寸系列

GB/T 16288  塑料制品的标志

GB/T 16606.2  快递封装用品 第2部分：包装箱

GB/T 18455  包装回收标志

GB 23350  限制商品过度包装要求 食品和化妆品

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 再生利用 recycling

对废弃包装进行处理，使之能够作为原材料重新利用的过程。

[来源：GB/T 20861-2007,2.10,有修改]

- 绿色包装 green package

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人类健康无害，资源消耗少，易重复使用、循环使用或再生利用（3.1）的包装。

- 循环包装管理系统 circulation management system

以包装循环使用为目的，正向物流和逆向物流相结合，使用标签编码等技术对包装进行识别、跟踪、调度和路径优化的信息系统、管理系统和硬件系统的总称。

- 循环包装 circulating package

以塑料、金属、天然矿物、PMU无机物或植物质体等为主要原料制成的，可逐次完成多个物流订单任务的封装容器。

[来源：YZ/T 0180-2021,3.3,有修改]

- 原发包装 original package

无需重新拆装、可以直接满足物流要求的商品出厂包装。

- 技术要求

  - 材料

    - 基本要求

包装材料应无毒无害。

    - 纸质材料

4.1.2.1 纸质包装材料中重金属含量（铅、汞、镉、铬）应不大于100 mg/kg，溶剂残留量应不大于10mg/m²，其中苯类残留量不大于3mg/m²。

4.1.2.2 纸质包装的纸浆宜使用符合环保要求的再生纸、再生植物纤维或原生木浆。

    - 塑料

4.1.3.1 塑料包装应采用绿色设计，优化包装结构，减少设计复杂度，增强包装可再生利用性。

4.1.3.2 塑料包装材料重金属及特定元素等成分指标应符合表1要求。

表1 塑料包装材料成分指标及限值

| 指标 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属及特定元素 | 铅+汞+镉+铬 四种重金属总量（mg/kg） | ≤100 |
|  | 镉（Cd）含量/（mg/kg） | ≤0.5 |
|  | 铅（Pb）含量/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 汞（Hg）含量/（mg/kg） | ≤0.5 |
|  | 铬（Cr）含量/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 砷（As）含量/（mg/kg） | ≤5 |
|  | 铜（Cu）含量/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 镍（Ni）含量/（mg/kg） | ≤25 |
|  | 硒（Se）含量/（mg/kg） | ≤0.75 |
|  | 锌（Zn）含量/（mg/kg） | ≤150 |
|  | 钼（Mo）含量/（mg/kg） | ≤1 |
|  | 氟(F) 含量/（mg/kg） | ≤100 |
| 可分解芳香胺染料含量/（mg/kg） |  | 5 |
| 二甲基甲酰胺含量/（mg/kg） |  | 不应检出 |
| 溶剂残留 | 总量/（mg/m2） | ≤10 |
|  | 苯类/（mg/m2） | ≤2 |
| 邻苯二甲酸酯 | DBP+BBP+DEHP总量/（mg/kg） | ≤1000 |
|  | DNOP+DINP+DIDP总量（mg/kg） | ≤1000 |
| 阻燃剂 | 多溴联苯含量/（mg/kg） | 不应检出 |
|  | 多溴二苯醚含量/（mg/kg） | 不应检出 |
| 铅盐稳定剂含量/（mg/kg） |  | 不应检出 |

    - 金属

宜选用不锈钢板、低碳钢板和铝合金板等金属材料。

    - 木材

4.1.5.1 宜选用木、竹、柳、藤、胶合板、纤维板、刨花板、竹材胶合板等包装材料。

4.1.5.2 木质包装材料成分指标应符合表2的要求。

表2 木质包装材料成分指标及限值

| 指标 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量/（mg/m³） |  | 0.05 |
| 溶剂残留总量/（mg/m³） |  | 0.3 |
| 挥发性气体 | 苯含量/（mg/m³） | 0.05 |
|  | 甲苯含量/（mg/m³） | 0.1 |
|  | 二甲苯含量/（mg/m³） | 0.1 |

    - 胶粘剂

不宜使用溶剂型胶粘剂。胶粘剂成分指标应符合表3的要求。

表3 胶粘剂成分指标及限值

| 指标 | 限值 |
| --- | --- |
| 游离甲醛/（mg/kg） | 100 |
| 苯/（mg/kg） | 100 |
| 甲苯+二甲苯/（mg/kg） | 1000 |
| 卤代烃/（mg/kg） | 1000 |

    - 油墨

4.1.7.1 宜使用水基型油墨。

4.1.7.2 吸收性承印物使用的油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量应不大于5%；非吸收性承印物使用的油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量应不大于25%。

  - 性能

    - 基本要求

4.2.1.1 应具有较强保护能力，便于装卸转运。

4.2.1.2 硬质直方体包装尺寸应符合GB/T 4892的要求，宜以600mm×400mm为基础模数，优先使用150mm×100mm、200mm×150mm、300mm×200mm、400mm×200mm、400mm×300mm、600mm×400mm等尺寸。

4.2.1.3 拆装设计应简便易用，包装与产品拆离后形态、功能完整，利于重复使用和循环使用。

4.2.1.4 应根据GB/T 16288和GB/T 18455要求，在包装显著位置标明所用材料种类，印制可重复使用、循环使用、再生利用等标识，以便识别和分类。

    - 循环包装

4.2.2.1 电子商务物流绿色包装循环使用次数宜符合表4的要求。

表4 不同包装产品循环使用次数要求

| 包装产品 | 循环使用次数 |
| --- | --- |
| 包装箱 | ≥20次 |
| 包装袋 | ≥20次 |
| 集装袋 | ≥50次 |
| 周转箱 | ≥50次 |
| 集装笼 | ≥100次 |

4.2.2.2 应具有防潮、防水、透气、耐冲击、耐压等性能。

4.2.2.3 宜采用可折叠、可套叠、可组合的结构设计。

    - 原发包装

4.2.3.1 包装性能应符合GB/T 16606.2要求。

4.2.3.2 包装强度应满足物流过程中的安全要求。

4.2.3.3 可不借助工具进行方便拆解。

- 管理要求

  - 减量化与限制过度包装

5.1.1 应避免出现包装层数过多、包装空隙过大、选材用料不当情形发生。

5.1.2 物流包装层数不宜超过2层。

5.1.3 产品单次包装成本不宜超过产品总成本的5%，物流包装成本不宜超过物流成本的10%。

5.1.4 宜使用低克重、高强度的纸箱、免胶纸箱。

5.1.5 宜利用信息化技术，对产品和包装进行智能匹配，充分利用包装空间，减量化与限制过度包装。

5.1.6 在确保电子商务物流过程中包装安全可靠的情况下，应尽可能减少包装填充物。

5.1.7 电子商务企业宜加强上下游协同，设计并应用满足物流配送需求的电商商品包装，推广电商快件原装直发，运输过程中优先使用原发包装，避免二次包装。

5.1.8 电子商务企业宜细化采购、销售环节限制商品过度包装有关要求，明确不销售违反限制商品过度包装强制性标准的商品，宜向供应方提出有关商品绿色包装和简约包装要求。

5.1.9 电商平台企业（含外卖平台企业）宜完善平台规则，加强对平台内经营者的引导，提出电子商务物流包装减量化与限制过度包装要求。

  - 循环管理

5.2.1 电子商务企业、电子商务物流企业、包装生产企业宜协同推动可循环包装规模化应用。

5.2.2 应赋予可循环包装唯一性编码，以便在循环运营管理系统中对包装进行管理。

5.2.3 电子商务企业、电子商务物流企业、包装生产企业宜联合建立循环运营管理系统，监测和管理循环包装在使用过程中的信息，包括但不限于循环使用次数、循环使用路径、在途定位、破损程度、破损部位、丢失个数、丢失节点、财务结算等。

  - 回收利用

5.3.1 可通过以下方式回收包装：

a) 直接回收，即配送人员在上门配送时直接从消费者手中回收；

b) 第三方回收，即第三方回收经营者进行回收；

c) 网点回收：即在自营或合作网点回收处进行回收。

5.3.2 应优先使用经清理消毒维修后可重复或循环使用的包装。

5.3.3 对于废弃包装，应作为再生资源回收利用，不能再生利用的部分进行无害化处置。

5.3.4 电子商务企业宜与供应方订立供销合同时对商品包装废弃物回收作出约定。

5.3.5 宜建立综合回收利用体系，实现资源利用效率最大化。

- 参 考 文 献

- [1] GB/T 8946  塑料编织袋通用技术要求

[2] GB/T 16606.2-2018  快递封装用品 第2部分：包装箱

[3] GB/T 16716.1  包装与环境 第1部分：通则

[4] GB/T 20861-2007  废弃产品回收利用术语

[5] GB/T 30963-2014  通信终端产品绿色包装规范

[6] GB 33372  胶粘剂挥发性有机化合物限量

[7] GB∕T 34344-2017  农产品物流包装材料通用技术要求

[8] GB/T 35607-2017  绿色产品评价 家具

[9] GB/T 37422-2019  绿色包装评价方法与准则

[10] GB/T 37515-2019  再生资源回收体系建设规范

[11] GB/T 37866-2019  绿色产品评价 塑料制品

[12] GB 38507  油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值

[13] GB/T 39084-2020  绿色产品评价 快递封装用品

[14] GB/T 39781-2021  废旧纺织品再生利用技术规范

[15] GB/T 40006.1-2021  塑料 再生塑料 第1部分：通则

[16] CY/T 132.2-2017  绿色印刷产品合格判定准则 第2部分：包装类印刷品

[17] YZ/T 0178-2021  邮件快件限制过度包装要求

[18] YZ/T 0180-2021  寄递包装射频识别（RFID）应用技术要求

[19] HJ/T 220-2016  环境标志产品技术要求 胶粘剂

[20] HJ 371-2018  环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨